Námi vyráběné odvodňovací prvky se používají pro odvodnění zpevněných ploch a komunikací.  Odvodňovací prvky mohou být s litinovým přejezdným roštem nebo štěrbinové. Kromě těchto typů vyrobíme samozřejmě i odvodňovací prvky na zakázku podle konkrétních požadavků zákazníka.

# Odvodňovací prvky s přejezdnými rošty

Odvodňovací prvky s přejezdnými litinovými rošty jsou využívány při výstavbě parkovacích ploch, místních komunikací a všude tam, kde jsou požadavky řešit svod dešťových vod do navazující kanalizace. Odvodňovací prvky vyrábíme tak, že do připravené formy vkládáme vysoce odolné plastové tvarovky, kterými se tvaruje průtočný profil odvodňovacího prvku. Používají se tvarovky ve tvaru „U“ s drážkami pro litinové přejezdné rošty. Po vyztužení a dobetonování se prvky doplňují přejezdovými rošty z litiny. Délka prvků je volitelná. Z přepravních a manipulačních důvodů doporučujeme volit délku odvodňovacích prvků do 6 metrů. Nejčastěji používaný průřez odvodňovacích prvků je 40 cm šíře a 30 cm hloubky. Vkládané plastové tvarovky mají průtočný profil 15 cm šíře a 20 cm hloubky. Odtoková roura DN 100 je umístěna z boku, či spodku odvodňovacího prvku. Přejezdové rošty z litiny jsou dimenzovány pro přejezd těžkými nákladními automobily třídy D400 a jsou zajištěny proti vyjmutí či vypadnutí.

Odvodňovací prvky jsou vyráběny v obrácené formě pro litý beton. Po odformování je přejezdná plocha prvku hladká. Odvodňovací prvky lze vyrobit i s jinými průtočnými profily. Hmotnost prvků je přibližně 260 kg na běžný metr. Výhodou námi vyráběných odvodňovacích prvků je dlouholetá životnost, snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost a  nízká pořizovací cena.

Odvodňovací prvky se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu nebo jiného zdvíhacího prostředku do předem připraveného štěrkopískového nebo lépe betonového lože. Odvodňovací prvky jsou vyrobeny z kvalitního, nepropustného betonu

# Odvodňovací prvky štěrbinové

Odvodňovací prvky štěrbinové jsou využívány při výstavbě parkovacích ploch, místních komunikací a zejména tam, kde jsou požadavky podélného či liniového svodu dešťových vod do navazující kanalizace. Odvodňovací prvky vyrábíme tak, že do připravené formy vkládáme vysoce odolné plastové tvarovky, kterými se tvaruje průtočný profil odvodňovacího prvku. Používají se tvarovky ve tvaru uzavřeného „O“ s podélnou drážkou, které tvoří štěrbinu odvodňovacího prvku. Délka prvků je volitelná. Z přepravních a manipulačních důvodů doporučujeme volit délku odvodňovacích prvků do 6 metrů. Nejčastěji používaný průřez štěrbinových odvodňovacích prvků je 20 cm šíře a 30 cm hloubky. Vkládané plastové tvarovky mají štěrbinu šířky 25 mm. Odtoková roura DN 100-150 je umístěna z boku odvodňovacího prvku.  Hmotnost prvků je přibližně 100 kg na běžný metr. Výhodou námi vyráběných odvodňovacích prvků je dlouholetá životnost, snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost a  nízká pořizovací cena.

Odvodňovací prvky se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu nebo jiného zdvíhacího prostředku do předem připraveného štěrkopískového nebo lépe betonového lože. Odvodňovací prvky jsou vyrobeny z kvalitního, nepropustného betonu

# Odvodňovací prvky na zakázku

Odvodňovací prvky pro další použití,  jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Technologie výroby je stejná jako u již vyráběných odvodňovacích prvků s tím, že rozměry budou upraveny dle konkrétních podmínek, možností přepravy či požadavků zákazníka.

Pro další informace o odvodňovacích prvcích nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690